**Ändringsmeddelande nr: 23-008**

|  |
| --- |
| 2023-02-16 |

**Datum:**

**Benämning:**  SF-2010, Ny legering Alu dörrbåge

**Genomförande:**        Löpande

|  |
| --- |
| 1. **Ändringsorsak**
 |
| Kvalitetsproblem vid stansning av cylinderhål i dörrbågs beklädnadprofil 367 813Det är från Hydro som har legering 6060F22.Problemet innebär att vi deformerar den plana ytan vid cylinderhålet och det blir kassation. |

|  |
| --- |
| 1. **Ändringsbeskrivning**
 |
| Ändring av Alu legering till 6063. / Som är lite hårdare.* Det är samma legering som Mäkelä använder, som fungerar bra.

*Hydro tillverkar profilerna med den nya legeringen vid nästa pressning.**Det vi har i lager, ska slut förbrukas .. Dialog när vi går över till den nya legeringen ansvarar Eric Dahlström för mellan inkommande och Alu avd.** *Prod. Utveckling tacksam för info, när den nya legeringen kommer in i produktion.*
 |

|  |
| --- |
| 1. **Åtgärder artiklar**
 |
|  **Benämning**:  **Art. nr:** [ ]  *Nytt art. nr*[ ]  *Befintligt art. nr behålls* **Utgående art. nr:** - [ ]  **Kassation ..........................** [ ]  *Skrotas*[ ]  *Säljes*

|  |
| --- |
| *Datum:*Klicka här för att ange datum. |

[x]  **Slutförbrukas ....................**

|  |
| --- |
| *Datum:*Klicka här för att ange datum. |

[ ]  **Reservdel ..........................** *Kvantitet:*       |